篮球场工程主要材料参数要求

一、硅PU材料参数

1.硅PU材料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求

	序号
	检测项目 
	标准指标

	1
	3种邻苯二甲酸酯类
（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	2
	3种邻苯二甲酸酯类
（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤10

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50

	6
	游离甲醛/（g/kg）
	≤0.50

	7
	苯/（g/kg）
	≤0.05

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） 
	≤1.0

	9
	可溶性铅 /(mg/kg)
	≤50

	10
	可溶性镉 /(mg/kg)
	≤10

	11
	可溶性铬 /(mg/kg) 
	≤10

	12
	可溶性汞 /(mg/kg) 
	≤2


2.硅PU成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求。

	检测项目 
	标准指标

	有害物质含量 
	1
	3 种邻苯二甲酸酯类   

（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	2
	3 种邻苯二甲酸酯类
（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	3
	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)
	≤50

	
	4
	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)

(取合成材料面层上表面5mm 以内部分测试)
	≤20

	
	5
	苯并［a］芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	6
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	7
	4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	8
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	
	9
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	10
	可溶性铅 /(mg/kg)
	≤50

	
	11
	可溶性镉 /(mg/kg)
	≤10

	
	12
	可溶性铬/ (mg/kg)
	≤10

	
	13
	可溶性汞/ (mg/kg)
	≤2

	
	14
	气味等级/（级）
	≤3

	有害物质释放量
	15
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h））
	≤5.0

	
	16
	甲醛/（mg/（m2•h））
	≤0.4

	
	17
	苯/（mg/（m2•h）） 
	≤0.1

	
	18
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） 
	≤1.0

	
	19
	二硫化碳/（mg/（m2•h））
	≤7.0

	无机填料含量
	20
	无机填料含量/（%）
	≤65


3.硅PU成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准球类场地、非渗水型物理要求。

	序号
	检测项目
	标准指标

	1
	冲击吸收，%
	球类场地：20~50

	2
	垂直变形，mm
	0.6~3.0

	3
	抗滑值（BPN，20℃）
	球类场地及其他活动场地：80～110（干测）

	4
	拉伸强度，MPa
	非渗水型面层：≥0.5

	5
	拉断伸长率，%
	≥40

	6
	阻燃，级
	I级（燃斑直径≤50mm）


4.其他技术和环保要求

（1）投标人提供的硅PU材料防水底涂、缓冲层、加强层、水性面漆具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准有害物质限量全项未检出要求的抽样型式合格检测报告；

（2）硅PU球场面漆具有“CMA”标识，经过10000次的耐洗刷测试，依据 GB/T9266-2009 标准检测外观未露出底材的检测合格报告；

（3）硅PU球场具有“CMA”标识，于≥50℃高温箱老化1000h后、≤0℃低温箱冷冻1000h后分别符合GB 36246-2018检测拉断伸长率、拉伸强度的检测合格报告；

（4）提供硅PU球场面层具有体现“CMA”标志，符合GB/T14833-2020标准要求测试条件：磨轮类型H18,负载1000g，转速60r/min，耐磨性1500r磨耗质量≤0.6g的合格检测报告；

（5）硅PU球场产品具有体现“CMA”标志，在23℃～25℃恒温水中浸泡24小时后，放入-45℃温度下冷冻24小时，取出后放入50℃温度下热烘24小时后，重复循环20次后，涂层无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无变色、无失光现象，拉伸强度、拉断伸长率依然符合GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020标准要求、撕裂强度符合GB/T14833-2020标准要求的合格检测报告。

（6）硅PU球场面漆具有“CMA”标识耐紫外线色变性能检测，依据GB/T23987-2009标准在经过模拟人工气候紫外线曝露1500h后，老化前后变色等级达到4级或以上要求的检测合格报告。
二、包塑围网
1.包塑围网符合持久有机性污染物（POPs)法规（EU）中对POPs物质浓度小于法规限值，其中：十溴联苯醚、五氯苯酚(PCP)及其盐和酯、全氟辛酸甲酯(Me-PFOA)的检测结果为“未检出”，提供第三方检测中心出具的检测报告。

2.包塑围网通过紫外老化试验≥500h后，检测结果灰卡等级不低于5级，黄变指数不低于-5，且产品无粉化、无起泡、无开裂、无剥落等现象，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

3.包塑围网经≥1000h耐中性盐雾试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，耐腐蚀等级≥10级，附着力为0级，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

4.包塑围网经过≥1000h耐湿热性试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，附着力0级，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。
